## Slide 1: ERRORES DE IMPRESION

## Slide 2: Al inicio de la impresión no extruye
Causa 1: El extrusor no saca plástico al comenzar la impresión
Causa 2: Nozzle demasiado cerca de la cama caliente
Causa 3: El motor de mueve pero no sale filamento
Causa 4: El extrusor está obstruido

## Slide 3: La primera capa no se pega a la base
Causa 1: El nozzle esta separado de la cama caliente
Causa 2: Impresión de la primera capa demasiado rápida
Causa 3: Temperatura y refrigeración
Causa 4: Deshabilitado Brims o Rafts

## Slide 4: Mostrar impresión 3

## Slide 5: Ghosting
Causa 1: Elevada velocidad
Causa 2: Elevada aceleración
Causa 3: Elevado Jerk
Causa 4: Excéntricas desajustadas
Causa 5: Mal tensionado de correas
Causa 6: Hotend desajustado

## Slide 6: Mostrar impresión 1 y 2
1  a = 1000 mm/s^2 y jerk = 20
2  a = 500 mm/s^2 y jerk = 8

## Slide 7: Extrusión de poco plástico
Causa 1: Diámetro incorrecto de filamento
Causa 2: Bajo multiplicador del extrusor (Flow)
Causa 3: Temperatura y refrigeración

## Slide 8: Mostrar impresión 4

## Slide 9: Demasiado plástico
Causa 1: Extrusión de mucho plástico (Flow)
Causa 2: Refrigeración poco efectiva
Causa 3: Capa muy pequeña

## Slide 10: Mostrar impresión 5

## Slide 11: Huecos en la cara superior de las impresiones
Causa 1: Pocas capas en la parte superior
Causa 2: Porcentaje de relleno muy bajo
Causa 3: poca extrusión de filamento

## Slide 12: Mostrar impresión 6

## Slide 13: Hilos
Causa 1: Retracción de filamento
Causa 2: Temperatura de extrusión demasiado alta
Causa 3: Grandes desplazamiento del extrusor

## Slide 14: Mostrar impresión 7

## Slide 15: Sobrecalentamiento
Causa 1: Refrigeración de capa insuficiente
Causa 2: Temperatura demasiado elevada
Causa 3: Impresiones demasiado rápidas

## Slide 16: Mostrar impresión 8

## Slide 17: Desplazamiento de capas
Causa 1: El hotend se desplaza a una velocidad demasiado elevada
Causa 2: Mecánica o electrónica

## Slide 18: Mostrar impresión 9

## Slide 19: Filamento mordido
Causa 1: La presión ejercida en el filamento sobre el motor no es correcta.
Causa 2: Temperatura de extrusión
Causa 3: Alta velocidad de extrusión
Causa 4: Diámetro de boquilla

## Slide 20: Atasco del extrusor
Causa 1: Temperatura de extrusión incorrecta
Causa 2: Segmento de filamento defectuoso

## Slide 21: Deja de extruir plástico a media impresión
Causa 1: Nos hemos quedado sin filamento
Causa 2: Tubo PTFE deteriorado
Causa 3: Filamento mordido
Causa 4: Sobrecalentamiento de motor
Causa 5: Presión insuficiente en el extrusor
Causa 6: Mal bobinado
Causa 7: Exceso de retracción

## Slide 22: Mostrar impresión 10

## Slide 23: No hace correctamente el relleno
Causa 1: Exceso de velocidad de impresión de relleno
Causa 2: Relleno incorrecto para el tipo de impresión
Causa 3: Poco flujo de plástico

## Slide 24: Borrones de plástico en la pieza
Causa 1: Baja retracción de filamento
Causa 2: Exceso de temperatura de Hotend

## Slide 25: Huecos entre el relleno y la superficie exterior
Causa 1: No hay suficiente solapamiento entre el perímetro y el relleno
Causa 2: Velocidad elevada de impresión

## Slide 26: Warping
Causa 1: Uso de ABS normal
Causa 2: Se despega durante las primeras capas
Causa 3: Corrientes de aire

## Slide 27: Mostrar impresión 11

## Slide 28: Cicatrices en la capa superior
Causa 1: Demasiado plástico durante la impresión
Causa 2: Recorre de un punto a otro sobre la superficie

## Slide 29: Ondulaciones en los laterales de la pieza
Causa 1: Eje Z desajustado

## Slide 30: Desajuste en la impresión
Causa 1: Nos hemos quedado sin filamento
Causa 2: Tubo PTFE deteriorado
Causa 3: Filamento mordido
Causa 4: Sobrecalentamiento de motor
Causa 5: Presión insuficiente en el extrusor

## Slide 31: Falta de relleno en paredes
Causa 1: Falta de relleno
Causa 2: Anchura de perímetros

## Slide 32: Separación de capas
Causa 1: Altura de capa demasiado alta
Causa 2: Imprimir a temperatura demasiado baja
Causa 3: Velocidad del ventilador de capa muy elevada

## Slide 33: Mostrar impresión 12

## Slide 34: Exceso de plástico en forma de gota
Causa 1: Elementos del Hotend sueltos

## Slide 35: Quedó pegada la pieza articulada
Causa 1: Demasiado flujo
Causa 2: Pasos/mm del extrusor mal regulado
Causa 3: Expansión horizontal alta

## Slide 36: Mostrar impresión 13

## Slide 37: Detalles no se imprimen
Causa 1: Deshabilitada función de imprimir partes finas en Cura
Causa 2: Nozzle demasiado grande
Causa 3: Diseño de pieza incorrecto

## Slide 38: Mostrar impresión 14

## Slide 39: Grietas en la primera capa
Causa 1: Altura de la primera capa muy elevada
Causa 2: Temperatura de la primera capa demasiado elevada
Causa 3: Lineas de trazo demasiado juntas

## Slide 40: El tornillo de la cama no se afloja
Causa 1: Final de carrera posicionado de manera incorrecta

## Slide 41: Fin del curso